農用無紡布的性能及其在冬春季蔬菜生産上的應用

李式軍  淩麗娟

（南京農業大學蔬菜研究所 江蘇 南京 210095）

摘要： 簡介了10多年來，對農用無紡布物理性能透光性、保溫性、保濕性和綜合防寒能力方面研究結果的資料資料，並對無紡布在越冬小白菜、生菜、菠菜和大棚春提前網紋甜瓜上覆蓋栽培，具有極顯著促進生長、提早成熟、越冬葉菜增産2~4倍，提高商品品質的效果，討論了無紡布在蔬菜生産上的廣泛應用前景。

關鍵字： 農用無紡布； 覆蓋性能； 蔬菜； 覆蓋效應

無紡布、不織布或非造織布，作爲農用覆蓋材料，國外從70年代就已開始，它與塑膠薄膜相比不但具有一定透光、保溫性，還具有透氣和吸濕的特點。用無紡布直接覆蓋於露地或保護地中栽培的蔬菜，具有防寒、防霜凍、防風、防蟲、防鳥、防旱和保溫、保墒的效果，是冬春冷寒季節實現蔬菜穩産、高産、優質栽培和調節供應期的一種新型覆蓋栽培技術。

我國古老的傳統農業中，冬季就有利用稿杆直接鋪蓋在冬作蔬菜植株（或畦面）上，防止霜凍寒流的習慣，農用無紡布替代稭稈防寒防凍，是我國由傳統農業向現代農業轉變的又一範例。

我國於1983年開始從日本引進農用無紡布，已在部分大城市的産學研部門進行研究與應用。我所從1990年底至今，以不同規格無紡布（20 g/m2、25 g/m2、30 g/m2、40 g/m2）在冬春的露地蔬菜栽培和大棚蔬菜栽培中作爲防寒覆蓋材料，研究其覆蓋性能與應用效果，結果如下：

1 農用無紡布的覆蓋性能

1990~1991年冬春間，以上海合成纖維研究所生産的不同規格品種的農用無紡布爲試材，在南京農業大學園藝場進行了覆蓋性能和栽培試驗，結果如下：

1.1  透光率  以平面覆蓋方式，用JD-3型照度計，測得透光率如表1，以20 g/m2的透光率最好，30 g/m2其次，40g和25 g/m2粘紡布透光率較差。這一結果是冬季太陽高度角較小的季節測得的，實際上不同季節、時間太陽入射角不同，所測得的透光率會有差異，從本試驗結果來看，供試樣品，均能滿足覆蓋作物對光照的需求。

1.2  透氣性  和塑膠農膜不透氣性相比，無紡布有一定透氣性，覆蓋後不必揭蓋通風，省工省力，通氣率的大小與無紡布的間隙大小，覆蓋層內外溫差、風速等

表1  不同品種農用無紡布的透光率

| 規格品種(g/m2) | 20 | 30 | 40 | 25* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透光率 (%) | 87 | 79 | 72 | 73 |

* 爲粘紡布,其餘爲無紡布。

有關，據測定20g/m2的無紡布的通氣率爲5~6 m3/m2·hr，但其保溫性隨通氣率的增大而下降。

1.3  保溫性  根據1990年12月19日至1991年2月20日和1991年12月6日至1992年1月25日，連續2個冬春覆蓋越冬生菜栽培，每天8、12、20時定時觀察記載無紡布覆蓋（20g/m2）栽培下的保溫性與露地不覆蓋栽培（對照）的溫度差值（ΔT）的平均數，結果如下：

1.3.1  地表溫度。又分爲晴日型和陰雨型，分別統計如表2所示，可見20g/m2無紡布直接覆蓋冬季生菜上，平均增溫晴天近2℃，陰天1℃左右，特別夜間低溫時，明顯減弱地面有效輻射，保溫效果更好，達2.6℃，但陰天保溫效應僅爲晴日夜間的一半。

表2  無紡布覆蓋冬季生菜對地表的增溫效果

| 增溫效果 | 最高溫（±℃） | 最低溫（±℃） | 日均溫（±℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 晴 天 | +1.1 | +2.6 | +1.8 |
| 陰雨天 | +0.8 | +1.4 | +1.1 |

1.3.2  地中溫度。以20 g/m2農用無紡布浮面覆蓋冬季生菜，測定土壤中5、10、15、20cm不同深度土層的增溫效果，結果如表3所示，不論晴天、陰天20 g/m2無紡布覆蓋均有增溫效果，但晴天效果優於陰雨天，淺土層增溫效果高於深土層，無紡布覆蓋的增溫效應波及的土層超過20cm。在冬季，若能提高土溫，則有利於根系對土壤養分和水分的吸收，使根系生長加快且健壯，進而促進地上部莖葉的生長，並能提高地上部的抗逆性，所以冬季土溫對作物生長的影響比地上部氣溫更顯得重要。

表3  無紡布覆蓋對不同土層的增溫效果

| 土層深度(cm) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晴 天（℃） | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |
| 陰雨天（℃） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |

1.3.3  葉面溫度。根據冬季3個晴天、3個陰天測得生菜在20 g/m2無紡布覆蓋下較無覆蓋下葉子表面增加的溫度值，如表4所示。

葉面溫度較露地栽培的生菜在正午增加3.0℃，即使夜間降溫階段仍能增溫

表4  無紡布覆蓋後冬季生菜葉面平均增溫值

| 測定時間（時） | 4：00 | 8：00 | 12：00 | 16：00 | 20：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增溫值（℃） | +0.75 | +0.90 | +3.00 | +1.60 | +0.65 |

0.65~0.75℃，葉溫的增加對冬季生菜的生長十分有利，爲提高夜間增溫效果，植株葉面不宜緊貼覆蓋物。

1.1.4  綜合防寒能力。 1990~1991年與1991~1992年這兩年的冬季溫度，代表南京地區正常年份的狀況，根據試驗地段的小氣候觀察資料，對照露地地面極端最低溫度1990~1991年爲-7.1℃（1991年1月9日），1991~1992年爲-7.2℃（1991年12月28日），兩年相似，但1990~1991年出現-4℃以下低溫的次數爲10次，而1991~1992年冬季僅出現3次。在出現極端最低溫度時，20 g/m2，無紡布覆蓋的防寒增溫效應如表5所示。

表5  在極端低溫條件下無紡布的防寒效應（℃）

| 處 理 | 露 地 | 無紡布覆蓋 |
| --- | --- | --- |
|  | Tm | ΔT | Tm | ΔT |
| 90~91年冬 91年1月9日 | -7.1 | 0 | -3.6 | 3.5 |
| 91~92年冬 91年12月28日 | -7.2 | 0 | -3.1 | 4.1 |
| 兩年平均 | -7.2 | 0 | -3.4 | 3.8 |

Tm 極端最低溫度；    ΔT 與對照的差值

可見無紡布的增溫效果在-7.2℃下增溫可達3.8℃，在田間觀察表明，-7℃下生菜苗已遭受輕微凍害，而無紡布覆蓋的安然無恙，據調查生菜苗短期耐低溫的能力在-5℃~-6℃間，而無紡布防禦低溫能力的極限可達到-9.5℃。當然在厚度、層數上還有潛力可以發揮。

1.4  保濕性。 經覆蓋後測定的土壤含水量如表6所示，25 g/m2粘紡布和40 g/m2無紡布保濕性最好，分別比露地不覆蓋的增加51.1%和31%的含水量，20g的較薄與對照差異不大，故在濕度低的，乾旱地區宜選保濕性強的品種。

表6  不同無紡布覆蓋後對土壤含水量的影響

| 材 料 | 土壤含水量 | 比CK增加（%） |
| --- | --- | --- |
| 25 g/m2粘紡布 | 23.17 a A | 51.14 |
| 40 g/m2無紡布 | 22.22 a A | 31.01 |
| 30 g/m2無紡布 | 19.69 ab AB | 28.44 |
| 20 g/m2無紡布 | 17.24 bc AB | 12.46 |
| 露 地（對照） | 15.33 c B |  |

*小寫字母爲0.05顯著水平， 大寫字母爲0.01顯著水平，下同。

2 無紡布覆蓋對越冬蔬菜和春提早大棚果菜産量品質的影響

2.1  對越冬生菜苗期生長的影響。對上述1990~1991年在1990年12月8日開始直接覆蓋20 g/m2無紡布，到1991年2月20日，然後調查生菜生長量，結果如表7所示。

不論株高、開展度和葉數，都比不覆蓋的增長150.0~67.0%，而且未覆蓋的外葉有枯焦黃現象，而覆蓋的全株綠色鮮嫩。

表7  無紡布覆蓋對越冬生菜生長的影響

| 項 目 | 株高 | 開展度 | 葉 數 | 植株 外觀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm | % | cm | % | cm | % |  |
| 20 g/m2無紡布 | 6.9 | 133.0 | 16.3 | 150.0 | 9.5 | 67.0 | 全綠色 |
| 露地（CK） | 3.5 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 外葉焦黃 |

2.2  對越冬白菜生長和産量的影響。 1996年冬季在南京農大園藝試驗場，對南京主栽越冬小白菜品種矮腳黃進行無紡布覆蓋試驗，播種期爲10月6日，定植期爲11月20日，至12月20日嚴冬來臨前進行無紡布直接覆蓋（浮面覆蓋）試驗，無紡布爲上海合成纖維研究所生産的20、30、40 g/m2無紡布，25 g/m2粘紡布，以露地不覆蓋爲對照，小區面積4 m2，重復3次共5個處理。經覆蓋1個月後的1月20日測定生長量，至2月20日覆蓋後2個月采收測定産量品質，結果如表8所示。

表8  矮腳黃小白菜定植後覆蓋30天的長勢（1996.12.20～1997.01.20）

| 材 料 | 葉片數 | 開展度 (cm) | 株高 (cm) | 地上鮮 重g/株 | 小區産 量(kg) | 比CK 增産(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 g/m2無紡布 | 7.48 A | 21.56 A | 9.84 A | 195.50 A | 13.9 A | 383.98 |
| 20 g/m2無紡布 | 7.00 AB | 19.34 B | 8.95 A | 184.58 A | 12.58 AB | 347.51 |
| 25 g/m2無紡布 | 6.61 ABC | 16.34 C | 7.06 B | 146.50 B | 9.81 AB | 270.99 |
| 40 g/m2無紡布 | 5.61 BCD | 15.47 C | 7.03 B | 111.42 C | 8.54 B | 235.91 |
| CK | 5.40 D | 10.36 D | 4.83 C | 56.73 D | 3.62 C | 100.00 |

冬季嚴寒季節，在亞熱帶地區的南京，不論何種無紡布覆蓋小白菜，其單株鮮重比露地不覆蓋的都增長了2~4倍，達極顯著差異，株高、開展度和葉數也都顯著增長，都達顯著差異水平。再從小區平均産量來看，幾乎也增加了2~4倍，均達到極顯著水平，20g和30g/m2無紡布的覆蓋效果最優，但兩者之間差異不顯著，從成本計，20 g/m2用作浮面覆蓋冬季南方主栽小白菜是最佳選擇。同時發現未覆蓋的對照小白菜外葉焦黃塌地，但覆蓋的均未見有黃葉，全部青綠，株型開展商品品質明顯優異。

2.3  對越冬菠菜産量與品質的影響。 1996~1997年冬春，對南京農大園藝試驗場於1998年10月上旬撒播的菠菜田塊（品種爲小葉菠菜），于同年12月20日開始進行不同種類的無紡布覆蓋防寒試驗，方法同小白菜，但2月20日采收測産以平方米爲單位，每處理測3個樣點，每樣點測1平方米，並觀察其外觀商品品質，結果如表9。可見無紡布覆蓋菠菜的增産效應和對品質的影響比小白菜更加有效。所有無紡布覆蓋處理區都比露地平均增産幅度爲3.5~5倍，均達極顯著差異水平。比較起來，以30 g/m2無紡布爲最優，從節本考慮，以20 g/m2、25g/m2無紡布覆蓋爲宜。

表9  不同覆蓋材料對菠菜産量品質的影響(1995.12.20~1996.02.20)

| 材 料 | 平均每m2産量(kg/m2） | 差異顯著性 | 比CK增産（%） | 外觀品質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.05 | 0.01 |  |  |
| 30 g/m2無紡布 | 1.88 | a | A | 422.20 | 全綠 |
| 25 g/m2粘紡布 | 1.68 | ab | A | 366.20 | 全綠 |
| 20g/ m2無紡布 | 1.58 | ab | A | 335.90 | 全綠 |
| CK | 0.36 | c | B |  | 外葉枯黃 |

2.4  對大棚網紋甜瓜覆蓋防寒流的效果。 2001年，在上海孫橋現代農業園區進行大棚網紋甜瓜示範推廣試驗，品種爲西域一號、翠蜜、綠寶石3個品種，2月13日溫室穴盤育苗，3月18日3葉1心時定植到NAU-G1型網紋甜瓜專用裝置中，此後至4月上旬出現3次寒流天氣，專用裝置盆集中管理，晚上覆蓋農用無紡布，經測定棚內最低夜溫4.8℃，覆蓋下的溫度爲7℃，甜瓜苗未發生冷害，使甜瓜較未覆蓋的提前上市7~10天，增加了早期産量和經濟效益。

3 討論

從本試驗結果可見20 g/m2和30 g/m2的農用白色無紡布，較塑膠薄膜具有透光、透氣、透濕、吸濕的特點，直接浮面覆蓋冬季露地蔬菜，如小白菜、生菜、菠菜等越冬葉菜上，具有較露地生長快、産量高（高出二倍至四倍）、品質好（無黃葉）的優勢，同時不像農膜覆蓋因不透氣、透濕、覆蓋後要及時通風換氣，防止日灼傷和植株因濕度大易感染病害等弊端，無紡布在20 g/m2覆蓋下，可以一蓋到底，不必揭蓋換氣通風，省工省力。與傳統稭杆覆蓋防寒相比則潔淨、省工、省力，因輕量、工業化生産，可以大面積迅速推廣，不像稭杆覆蓋材料來源受時間地域限制，且易受蟲害黴變，使用壽命短的缺點，無紡布只要妥善使用，例如不要在潮濕時拉移，只要乾燥後拉動，則不易破損可連續使用2~3年；再從成本看20 g/m2僅0.50元人民幣，而0.1mm的農膜，需1.2~1.4元，所以成本也低，在亞熱帶、南溫帶地區，越冬蔬菜等作物露地栽培時作爲防寒覆蓋材料，具有十分顯著的效果。冬季蔬菜，在亞熱帶、南溫帶地區占的比重很大，亞熱帶地區的長江中下游一帶，冬季僅越冬小白菜，占蔬菜面積的2/3強，據資料目前我國蔬菜播種面積約1400萬公頃，如果僅其中100萬公頃用上無紡布，覆蓋防寒保溫，則需生産18萬噸20g/ m2的無紡布，如果使用壽命爲2~3年，則年耗量在6~9萬噸間。此外我國尚有100萬公頃的設施蔬菜面積，塑膠棚和溫室中的保溫幕如果都用上無紡布，則又每年要消耗6~9萬噸，目前僅上海郊區應用面積較大，1998年的推廣面積約360萬平方米，累計覆蓋面積約667公頃。可見農用無紡布在我國有著十分誘人的推廣前景，今後生産企業與農業部門要密切協作，做到宣傳示範推廣，政府部門要在這一農業高新技術的研究推廣方面，給予更大的支援與重視。

參考文獻（略）